# Opis techniczny kanału retencyjnego KRT

# Opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa i informacje dotyczące projektowanych właściwości użytkowych zbiornika

Modułowy kanał KRT składa się z monolitycznych segmentów E oraz (opcjonalnie) ścian zamykających S. Monolityczny segment E zbiornika zbudowany jest z dna, dwóch ścian bocznych i stropu. Rozwiązanie to jest optymalne ze względu na koszty transportu - nie ma potrzeby osobnego transportowania elementów dennych, pokryw. Konstrukcja gwarantuje uzyskanie wieloletniej trwałości. Zminimalizowana ilości połączeń przegród redukuje ryzyko utraty szczelności w czasie użytkowania i przekłada się również na skrócony czas montażu. Kanały posiadają monolityczne skosy technologiczne przy dnie zbiornika, które zapobiegają trwałemu osadzaniu się zanieczyszczeń (wyjątkiem jest kanał o najmniejszym przekroju wewnętrznym).

Tabela 1 Parametry techniczne zbiornika

| Parametry trwałościowe: | Wytrzymałość na ściskanie: klasa C45/55 - Wskaźnik w/c: ≤ 0,45 - Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2 - Stopień wodoszczelności: W12 - Stopień mrozoodporności w wodzie: F150 - Nasiąkliwość: ≤ 5% - Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 (możliwość wykonania w klasie XA3) - Klasa szczelności: elementy zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3 |
| --- | --- |

# Przeznaczenie kanału

Modułowe kanały żelbetowe KRT zaprojektowane są z myślą o gromadzeniu, regulacji i kontrolowanym odprowadzaniu wód opadowych.

Kanały KRT mogą być również stosowane jako zbiorniki przepływowe, połączeniowe, obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków czy systemów przeciwpowodziowych.

# Dane wyjściowe

- Wymiary wew. kanału (przekrój kanału) B x H: 		…. m (szer. x wys.)

- Długość elementu L:	…. m

- Rzędna dna kanału:		…. m n.p.m.

- Rzędna terenu nad kanałem: 	…  m n.p.m.

- Grunt zasypowy: grunt niespoisty o ciężarze objętościowym:	17,5 kN/m3

- Nad zbiornikiem dopuszczony ruch pojazdów o max. nacisku: 	115 kN/oś (DMC 40T)

# Wyposażenie kanału retencyjnego

Kanały KRT wyposażane są w kominy złazowe o średnicy wewnętrznej 
1000 mm, umożliwiają inspekcję zbiornika jak i elementów jego wyposażenia. Komin złazowy zwieńczony jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążenia ruchem kołowym, 
na pokrywie montowane są włazy żeliwne klasy D400 zgodne z PN-EN 124-2:2015 o średnicy 600 mm. Zejście na dno kanału umożliwiają stopnie złazowe powlekane.

# Połączenie między elementami prefabrykowanymi

Moduły kanału połączone przegubowo. Szczelność połączenia pomiędzy elementami zapewnia uszczelka EPDM, którą umieszcza się w wyprofilowanych bruzdach pomiędzy elementami. Właściwe dociśnięcie uszczelki oraz elementów żelbetowych jest zapewnione poprzez zastosowanie stalowych łączników skręcanych (opcja połączenie na felc).

# Elementy transportowe

W elementach prefabrykowanych zaprojektowano kotwy/pętle do transportu.

# Montaż prefabrykatów

Prefabrykaty należy montować zgodnie z instrukcją Producenta.