# Opis techniczny zbiornika Tornado – ZRT

# Opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa i informacje dotyczące projektowanych właściwości użytkowych zbiornika

Modułowy zbiornik żelbetowy TORNADO – ZRT składa się z monolitycznych segmentów 
E-ZRT-E oraz ścian zamykających S-ZRT-S. Monolityczny segment E-ZRT-E zbiornika zbudowany jest z dna, ścian bocznych, pokrywy oraz podpor. Rozwiązanie to jest optymalne ze względu na koszty transportu - nie ma potrzeby osobnego transportowania elementów dennych, pokryw i podpór. Wymiary elementu są dostoswane do wymagań normatywnych dotyczących transportu drogowego. Dodatkowo monolityczna konstrukcja gwarantuje uzyskanie wieloletniej trwałości. Zminimalizowana ilości połączeń przegród redukuje ryzyko utraty szczelności w czasie użytkowania i przekłada się również na skrócony czas montażu. Zbiornik żelbetowy posiada monolityczne skosy technologiczne przy dnie zbiornika, które zapobiegają trwałemu osadzaniu się zanieczyszczeń.

Tabela 1 Parametry techniczne zbiornika

| Specyfikacja techniczna: | Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2023/0974 wydanie 1 |
| --- | --- |
| Parametry trwałościowe: | Wytrzymałość na ściskanie: klasa C45/55 - Wskaźnik w/c: ≤ 0,45 - Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2 - Stopień wodoszczelności: W12 - Stopień mrozoodporności w wodzie: F150 - Nasiąkliwość: ≤ 5% - Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 (możliwość wykonania w klasie XA3) - Klasa szczelności: elementy zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3 |

# Przeznaczenie zbiornika

Modułowe zbiorniki żelbetowe Tornado - ZRT są przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji wód opadowych, jak również, dzięki wysokiej odporności stosowanego betonu, mogą być wykorzystywane do magazynowania lub retencji ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych, komunalnych,) ścieków pochodzenia rolniczego lub wody technologicznej, przeciwpożarowej i innych mediów, których zakres jest bardzo szeroki.

Zbiorniki Tornado - ZRT mogą być również stosowane jako komory inspekcyjne, przepływowe, połączeniowe, komory armatury, tłoczni, obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków.

# Dane wyjściowe

- Pojemność całkowita zbiornika 	V= … m3

- Wymiary wew. zbiornika: 		…. m x 6,00 m x ….. m (dł. x szer. x wys.)

- Rzędna dna zbiornika:		…. m n.p.m.

- Rzędna terenu nad zbiornikiem: 	…  m n.p.m.

- Grunt zasypowy: grunt niespoisty o ciężarze objętościowym:	17,5 kN/m3

- Nad zbiornikiem dopuszczony ruch pojazdów o max nacisku: 	115 kN/oś

# Wyposażenie zbiornika

Zbiorniki Tornado - ZRT wyposażane są w kominy złazowe o średnicy wewnętrznej 
1000 mm, umożliwiają inspekcję zbiornika jak i elementów jego wyposażenia. Komin złazowy zwieńczony jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążenia ruchem kołowym, 
na pokrywie montowane są włazy żeliwne klasy D400 zgodne z PN-EN 124-2:2015 o średnicy 600 mm. Zejście na dno zbiornika umożliwiają stopnie złazowe powlekane.

Wyposażenie zbiornika PPOŻ obejmuje dodatkowo zawór pływakowy, przewód ssawny z koszem ssawnym, zaworem zwrotnym, nasadą strażacką i pokrywą nasady, płytę antywwirową, kominek wentylacyjny oraz znak fotoluminescencyjny zgodny z normą PN-N-02857.

# Połączenie między elementami prefabrykowanymi

Szczelność połączenia pomiędzy elementami zapewnia uszczelka EPDM, którą umieszcza się 
w wyprofilowanych bruzdach pomiędzy elementami. Właściwe dociśnięcie uszczelki oraz elementów żelbetowych jest zapewnione poprzez zastosowanie stalowych łączników skręcanych.

# Elementy transportowe

W elementach prefabrykowanych zaprojektowano kotwy/pętle do transportu.

# Montaż zbiornika

Zbiornik należy montować zgodnie z instrukcją Producenta.