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Opis techniczny Komora prefabrykowana Sienkiewicz 
1. Opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa i informacje dotyczące projektowanych właściwości użytkowych komory
Komora typowa Tornado UZRT zaprojektowana jako prostopadłościenna, żelbetowa, prefabrykowana, podziemna. Konstrukcja komory typowej składa się z następujących prefabrykowanych elementów: D – żelbetowa dennica, składająca się z płyty dennej i czterech ścian zewnętrznych, ściany połączone sztywno z płytą denną oraz P – żelbetowa pokrywa oparta przegubowo na ścianach dennicy.
Komora jest przystosowana do zabudowy w terenie obciążonym ruchem samochodowym o maksymalnym nacisku 115 kN/oś (DMC 40t).


Tabela 1 Parametry techniczne komory
	Specyfikacja techniczna:
	Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2023/0961 wydanie 1

	Parametry trwałościowe:
	Wytrzymałość na ściskanie: klasa C45/55 
- Wskaźnik w/c: ≤ 0,45
- Klasa zawartości chlorków: Cl 0,2
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Nasiąkliwość: ≤ 5% 
- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS1, XD1, XF3, XA1 (możliwość wykonania w klasie XA3)
- Klasa szczelności: komorę zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3


2. Przeznaczenie
Typowe komory żelbetowe są przeznaczone do okresowego magazynowania lub retencji wód opadowych, jak również, dzięki wysokiej odporności stosowanego betonu, mogą być wykorzystywane do magazynowania lub retencji ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych, komunalnych,) ścieków pochodzenia rolniczego lub wody technologicznej, przeciwpożarowej i innych mediów, których zakres jest bardzo szeroki. 
Komory mogą być również stosowane jako komory inspekcyjne, przepływowe, połączeniowe, komory armatury, tłoczni, obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków. 
3. Dane wyjściowe
- Pojemność całkowita komory 	V= … m3
- Wymiary wew. komory: 		…. m x 6,00 m x ….. m (dł. x szer. x wys.)
- Rzędna dna komory:		…. m n.p.m. 
- Rzędna terenu nad komorą: 	…  m n.p.m.
- Grunt zasypowy: grunt niespoisty o ciężarze objętościowym:	17,5 kN/m3 
- Nad komorą dopuszczony ruch pojazdów o max nacisku: 	115 kN/oś (DMC 40t)
4. Wyposażenie komory
Komory typowe standardowo w pokrywie mają otwór pod właz DN600. Zejście na dno komory umożliwiają stopnie złazowe powlekane. 
Komory (opcjonalnie) mogą być wyposażone w kominy złazowe o średnicy wewnętrznej 
… mm, umożliwiające inspekcję komory jak i elementów jego wyposażenia. Komin złazowy zwieńczony jest pokrywą żelbetową z otworem na właz dn 600, przystosowaną do obciążenia ruchem kołowym. 
W grubości płyty dennej mogą zostać wykonane zagłębienia lub otwory pod oddzielne rząpia.
5. Elementy transportowe
W elementach prefabrykowanych zaprojektowano kotwy/pętle do transportu.  
7 Montaż 
Komorę należy montować zgodnie z instrukcją Producenta.
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